# XYLADECOR - XYLAMON®  -  BEZBARVÝ

Bezbarvý prostředek na ochranu dřeva.

Druh výrobku:  Bezbarvý nátěrový prostředek na ochranu dřeva, na bázi rozpouštědel, určený k  použití jako základní impregnace před dalšími nátěry.

Ochranné působení:  200 g/m² (100 g/m² jako ochrana proti zamodrání)

B = preventivní ochrana před zamodráním

P = ochrana před houbami , před trouchnivěním

Iv = preventivní ochrana před hmyzem

W = odolnost proti povětrnostním vlivům a  vlhkosti, vhodný pro venkovní použití

Způsob použití:

SO = natřít, krátce ponořit, polít, natřít ve stříkacím tunelu. Nesmí být použito ruční stříkání nebo rozprašování.

T =    ponořit (doba ponoření 20 minut až několik hodin).

L =    máčení v korytě nebo částečná impregnace namáčením  (několik hodin až několik dnů).

Im =  impregnace vrtané díry

Xylamon je připraven k okamžitému použití a nesmí se ředit.

Technické údaje:

Hustota / 20 (C:	               cca 0,86 g/cm3

Viskozita AK 3 / 20 (C:	cca 22 sec

Bod vzplanutí:		cca 40 (C

Obsažené účinné látky:  Propiconazol, Flufenoxuron

Rozpouštědlo:  Přes 50 % lakového benzínu

Barvy:  Bezbarvý

## Balení:   1 litr, 5 litrů, 20 litrů

Spotřeba:  1 litr (při 2 nátěrech) na cca. 6 m2 dřevěné plochy.

Oblast použití: Nosné a nenosné konstrukce, které nejsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům, např. krovy nebo podbití střech, natírat 2x. Dřevo, které je vystaveno povětrnostním vlivům přímo, je nutno chránit kromě přípravku Xyladecor Xylamon Bezbarvý ještě dalšími prostředky, jinak hrozí šednutí povrchu. Doporučujeme jako vrchní nátěr použít barevný Xyladecor – ochrannou lazuru,  Xyladecor lazuru na vodní bázi, nebo Xyladecor barvu na vodní bázi. Pro interiéry se používá pouze ve vlhkých místnostech, např. sklepech nebo koupelnách. V tomto případě stačí jeden nátěr.

Způsob zpracování:  Před použitím dobře rozmíchat - neředit! Nanášejte pomocí štětce nebo válečku. Nenanášejte stříkáním - vznikající mlha ohrožuje zdraví a životní prostředí !

Čištění nástrojů:  Technickým benzínem nebo terpentýnem.

Skladování:  Doba uskladnění min.10 let v uzavřeném originálním balení. Teplota uskladnění +5(C až +30(C. Skladovat v suchu.

Bezpečnost práce:  Produkt obsahuje biocidní aktivní látky proti napadení houbou a hmyzem. Používejte jej proto jen tehdy, jestliže je ochrana dřeva předepsána nebo jestliže je v konkrétním případě nutná. Dbejte na to, aby produktem nebyly zasaženy rostliny. Včelíny, sauny a dřevo ve sklenících neošetřovat těmito prostředky. Nesmí přijít do styku s potravinami, nápoji a krmivy. Nenalévat do potravinářských nádob.  Udržovat z dosahu dětí.  Produkt je zápalný – nepracovat v blízkosti otevřeného ohně. Používat jen v dobře větraném prostoru.

Hygiena práce:  Během práce nejezte,nepijte a nekuřte. Po práci si pečlivě omyjte obličej a ruce vodou a mýdlem.

# XYLADECOR - XYLAMON®  - IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD                                                                                                       -2-

Likvidace:  Zbytky přelijte do menší nádoby a těsně uzavřete, jednoznačně označte a uschovejte pro pozdější použití. Zamezte vniknutí do kanalizace, spodních či povrchových vod nebo do půdy.

Prázdný obal, případně se zbytky materiálu, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

# Bezpečnostní upozornění:

# R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Obsahuje nízkovroucí hydrogenovaný benzin, propiconazol a flufenoxuron.

S 2         Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 13       Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 23       Nevdechujte páry.

S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima.

S 35       Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S 62       Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Ochranná opatření a první pomoc:  Používat vhodné ochranné rukavice a oděv. Po práci si pečlivě omýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Opatrně při otevřených ranách. Potřísněný oděv odložte, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Při kontaktu s kůží okamžitě omýt větším množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte proudem vody po dobu min. 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Při nadýchání par a nevolnosti dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Poskytnutí záruk:  Záruky poskytuje zpracovatel.

Před aplikací proveďte zkušební nátěr. V případě nejasností se prosím obraťte na naši technickou a poradenskou službu.