Weathershield Aquatech Preservative Basecoat - konzervační základní nátěr

Vodou ředitelný konzervační prostředek na dřevo

Druh výrobku:  vodou ředitelný konzervační prostředek na dřevo, vhodný pro použití na nové a nenatřené dřevo, kterému poskytuje vynikající ochranu. Receptura vychází z unikátní technologie ICI, dvanáctiletého výzkumu a vývoje. Poskytuje dokonalý podklad pro vrchní nátěry lazur a barev Weathershield Aquatech Woodstain.  Systém je rychleschnoucí a snadno se udržuje.

Velikost balení:			jen 750 ml.

Barevná paleta:			Viz příslušný vzorník barev Dulux Trade

Složení (nominální):                             Mikronizované transparentní pigmenty na bázi oxidu železitého, pojivo akrylátový

kopolymer se 2 samostatnými fungicidy /konzervačními prostředky, rozpouštědlem

je voda.

## Objemový obsah pevných látek:	Typický 20% (nominální)

Schnutí:	                                      	Na dotek suché za cca. 1 hodinu. Závisí však na teplotě a vlhkosti.

Proschlé pod další nátěr za cca. 2 hodiny. Doba zasychání se bude měnit podle teploty a

relativní vlhkosti  vzduchu, uváděná doba zasychání bude např. významně delší v chladnu a

vlhku.

Praktická vydatnost:		Za normálních podmínek až 12 rn² na litr barvy. Závisí však na absorpční schopnosti dřeva.

Nanášení:			Nestříkat ( štětec, váleček ).

Ředění:				Hotová k použití. Neřeďte.

Čistění:				Okamžitě po použití čistou vodou.

Příprava povrchu:  Povrch musí být čistý , suchý , zbavený všeho vadného nebo špatně držícího materiálu, špíny, tuku, vosku atd. Každý povrch musí být důkladně obroušený vhodným brusným papírem (ve směru let dřeva) a zbavený prachu. Tam, kde se používají semitransparentní barvy Aquatech, musí být povrchy které jsou ve špatném stavu nebo byly dříve natřeny nebo napuštěny fermeží, očištěny až na holé dřevo. Odstraňte sklenářské materiály a obruby. Všechny napadené plochy zbavte plísní, lišejníků, řas nebo mechu a ošetřete je fungicidním přípravkem Weathershield Fungicidal Wash*. Vyčistěte všechny polodrážky a obruste všechny plochy ve směru let a pak je zbavte prachu. Pro zasklívání (či správky) oken s povrchem přírodního dřeva nepoužívejte lněný fermežový tmel. Použijte vnější obrubové lišty uložené ve vhodném netvrdnoucím tmelu nebo speciálním sklenářském tmelu. Používáte-li krycí odstíny Aquatech, ošetřete všechny suky a smolná místa odstraněním pryskyřice a naneste na ně tenký nátěr vhodného bílého (běleného) šelakového prostředku na zatírání suků Knotting Solution, abyste předešli změnám barvy .

Používáte-li dřevo, jež bylo impregnováno pod tlakem impregnací, zajistěte, aby byl povrch dokonale suchý. Používání silikonových penetračních prostředků může způsobit puchýřovitost.

| Skladba nátěru: |  | Základní barva pro nenatřené povrchy 1 nátěr základní barvou Weathershield Aquatech Preservative Basecoat. Setřete přebytečnou barvu z okolních ploch |  | Podkladový nátěr Neuplatňuje se |  | Vrchní nátěr 2 nátěry materálem Weathershield Aquatech Woodstain. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Weathershield Aquatech Preservative Basecoat - konzervační základní nátěr na vodní bázi                                                                                           -2-

Preventivní a ochranná opatření:

## ZÁKONEM PŘEDEPSANÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

## POUŽÍVAT POUZE JAKO KONZERVAČNÍ PROSTŘEDEK NA DŘEVO.

Nanášejte v množství cca. 11itr na 12 čtverečních metrů dřeva. Na práci s tímto výrobkem se mohou vztahovat Předpisy pro regulaci látek nebezpečných zdraví 1988 (COSHH).

Při používání noste vhodný ochranný oblek (kombinézu) a pryžové či PVC rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Před nanášením odstraňte či zakryjte všechny potraviny. Zajistěte dobré větrání v místě aplikace prostředku. Dodržujte předpisy o ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnou chemickou látkou. Vyhýbejte se nadměrnému znečištění vrchního oděvu a pravidelně jej čistěte - perte. Pokud je to možné používejte v provozu prvky technické regulace.

Prvky technické regulace mohou nahradit osobní ochranné prostředky, jestliže hodnocení pracovního rizika ohrožení zdraví (COSHH) ukáže, že zajišťují stejnou nebo vyšší úroveň ochrany.

##### OPATŘENÍ

Tento výrobek je určen pouze pro venkovní použití.

Při nanášení zajistěte přiměřené větrání.

Uschovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Před jídlem a po práci si umyjte ruce a nechráněnou pokožku.

Produkt uchovávejte v originálním obalu, dobře uzavřený a na bezpečném místě.

Při polknutí vyhledejte okamžitě pomoc lékaře a ukažte mu tuto nádobu nebo štítek.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Úplné zdravotní a bezpečnostní informace potřebné pro hodnocení COSHH

(zdravotně-bezpečnostních rizik) -viz Karta s údaji ICI č. 901.