ZÁKLADOVÁ BARVA
No.1 RUSTBEATER

Rez stabilizující základová barva na holé a zkorodované železo a oceli

# POPIS VÝROBKU

## DEFINICE

Antikorozní a rez stabilizující základová barva.

## POUŽITÍ

Pro přímé nanášení na holé a zkorodované železné a ocelové povrchy. Proniká do vrstvy přítomné rzi a stabilizuje ji. Vytváří zábranu dalšímu rozvoji koroze.
Typické použití: ocelové nosné konstrukce, konstrukce z litiny, strojní vybavení, zábradlí, městský mobiliář.

## SLOŽENÍ

Olejem pozměněná alkydová pryskyřice, která obsahuje tepelně tvrzené skleněné šupiny, které během schnutí vytvářejí plátky, a antikorozní pigmenty. Neobsahuje olovo.

## HLAVNÍ VLASTNOSTI

- antikorozní

- nepotřebuje nákladnou přípravu povrchů

- poskytuje stabilní a hladký povrch připravený ke svrchnímu nátěru

## OMEZENÍ

- NEVHODNÁ pro:

- k nanesení na vybavení, které se provozuje při teplotách vyšších 
než 150 ºC,

- pro zařízení přicházející do styku s pitnou vodou a potravinami,

- pro ve vodě trvale ponořené součásti,

- pro nanesení na neželezné kovy.

## VZHLED

Při nanášení štětcem tixotropní, připravena k nanášení štětcem. Hladký matný povrch.:

## ODSTÍNY

tmavě hnědá a béžová

## BALENÍ

- plechovky objemů 250 a 500 ml, 1 a 2,5 litru

- spreje objemu 200 ml.

# POUŽITÍ

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Při přípravě povrchů kovů a dřeva k natírání je třeba věnovat mimořádná opatření ochraně před nadýcháním prachu ze stávajících nátěrů vyrobených před rokem 1960, protože tyto nátěry mohou obsahovat jedovaté olovo.

- Zajistěte, aby byl povrch čistý a bez opadávající rzi, okují, nátěrů, mastnoty a oleje.

- Holé kovové povrchy odmastěte Čističem štětců a ředidlem firmy Hammerite.

- Doporučená norma přípravy povrchu:
Podle normy St 2 (SIS 05 59 00) obroušením drátěným kartáčem ve dvou směrech.

## POSTUPY NANÁŠENÍ

ŠTĚTCEM, SPREJEM, VÁLEČKEM, BĚŽNÝMI nebo MEMBRÁNOVÝMI STŘÍKACÍMI PISTOLEMI

ŠTĚTCEM:

- Před použitím nátěr důkladně promíchejte.

- Naneste 1 nebo dvě vrstvy s přestávkou alespoň 4 hodiny mezi jejich nanášením.

- Důkladně natřete také rohy a okraje.

- Nejdříve po 4 hodinách schnutí naneste svrchní nátěr.

POZNÁMKA: Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud necháte barvu před nanesením svrchního nátěru schnout 24 hodin.

SPREJEM (pro opravy anebo malé plochy):

- Před použitím nechte sprej stát 2 hodiny za pokojové teploty.

- Když při třepání uslyšíte nárazy míchací kuličky, protřepávejte prudce plechovku po 
další 3 minuty.

- Nanášení ze vzdálenosti 15 cm provádějte raději svislými než vodorovnými tahy. Nechte uschnout.

- Naneste 2 – 3 vrstvy. Neustále sprejem táhněte, abyste zabránili vzniku kapes a toků. Nesoustřeďujte sprej na jediné místo. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte nátěr zrát asi 15 minut.

- Svrchní nátěr můžete nanášet nejdříve po 4 hodinách schnutí.

POZNÁMKA: Abyste zabránili ucpání trubice spreje, otočte plechovku dnem vzhůru a stříkejte po 2 sekundy mezi jednotlivými nátěry a po skončení práce!

VÁLEČKEM (na velké a rovné povrchy):

- Pokud je to potřeba, nařeďte barvu Čističem štětců a ředidlem Hammerite nejvíce však do poměru devět dílů barvy na jeden díl ředidla.

POZNÁMKA: Nepoužívejte nitrocelulosová ředidla nebo lakařský benzin!

- Pomocí mohérového válečku s krátkým vlasem naneste 2 vrstvy.

- Potom nejprve štětcem natřete okraje a rohy plochy a potom ještě jednou naneste barvu na zbylou plochu válečkem.

POZNÁMKA: Jiné druhy válečků se mohou ukázat jako nevhodné!

- Svrchní nátěr můžete nanášet nejdříve po 4 hodinách schnutí.

BĚŽNOU STŘÍKACÍ PISTOLÍ (na velké rovné i nerovné povrchy):

- Nařeďte nátěr Čističem štětců a ředidlem Hammerite v poměru tři díly barvy na jeden díl ředidla.

POZNÁMKA: Nepoužívejte nitrocelulosová ředidla nebo lakařský benzin!

- Doporučený tlak: asi 172 až 241 kPa (tj. asi 2 bar), plný výkon ventilátoru při maximálním stříkaném objemu.

- Naneste jednu vrstvu a nechte barvu zrát 
15 až 30 minut.

- Naneste další 2 vrstvy. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte barvu zrát 
15 až 30 minut.

- Svrchní nátěr můžete nanášet nejdříve po 4 hodinách schnutí.

MEMBRÁNOVOU STŘÍKACÍ PISTOLÍ (na velké rovné i nerovné povrchy):

- Běžně není pro toto použití potřeba barvu ředit.

- Doporučený tlak: asi 13,8 MPa (tj. 138 bar) s tryskou o průměru 0,375 mm.

- Naneste 1 – 2 vrstvy. Mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte barvu zrát 
3 až 4 hodiny.

- Svrchní nátěr můžete nanášet nejdříve po 4 hodinách schnutí.

# OSTATNÍ INFORMACE

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před používáním tohoto výrobku podle návodu, by měli uživatelé získat a přečíst Bezpečnostní list firmy Hammerite S11148B (pro nanášení štětcem) nebo S11113A (pro nanášení sprejem), které obsahují podrobné bezpečnostní informace a návod.

Následující rady NEJSOU vyčerpávající, ale představují všeobecně správnou praxi při použití:

- Pracujte ve vhodném ochranném oděvu.

- Zabraňte potřísnění kůže nebo očí barvou.

- Používejte barvu jen v dobře větraných prostorech.

- Při stříkání nedýchejte výpary. Jestliže větrání prostor není dostatečné, pracujte s vhodným respirátorem.

- Pokud s barvou nepracujete, nádoby s ním dobře uzavřete.

- Uchovávejte barvu mimo dosah dětí.

## SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na suchém a dobře odvětraném místě.

- CHRAŇTE PŘED MRAZEM A MIMOŘÁDNÝMI TEPLOTAMI.

- CHRAŇTE PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVĚTLEM.

## SKLADOVATELNOST

Plechovky: Nejméně po 3 roky při uložení v původních neotevřených nádobách.

Spreje: Nejméně po 3 roky při uložení v původních nepoužitých nádobách.

Tlakové nádoby:

- chraňte před přímým slunečním světlem,

- nevystavujte teplotám vyšším než 50 ºC,

- po použití nepropichujte nebo nevhazujte do ohně.

## BEZPEČNÉ ZNEŠKODNĚNÍ PO POUŽITÍ

Ze štětců, válečků a ostatního vybavení odstraňte co nejvíce barvy již před mytím. Některé městské či místní úřady mají speciální zařízení pro zneškodňování odpadu z barev a nátěrů. Nevylévejte odpad do kanalizace a vodních toků.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO NANÁŠENÍ

- Rozsah teplot při nanášení: 8 – 25 ºC

- Nejvyšší relativní vlhkost vzduchu: 85 %

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA NÁTĚRU

Mokrého: 0,8 mm

Suchého: 0,5 mm

POZNÁMKA: Počet vrstev potřebných k dosažení této síly závisí na natíraném povrchu a postupu nanášení!

TYPICKÁ VYDATNOST

Nanášení štětcem: 12 m2 na litr barvy

Sprej: 1 m2 na nádobku objemu 200 ml

DOBA SCHNUTÍ (za dobrých podmínek)

Nelepivá: 	1 hodina

Zatvrdlá: 	3 hodiny

Vytvrzená před dalším nátěrem (touže barvou nebo jinými alkydovými nátěry):	4 hodiny

Vytvrzená před svrchním nátěrem (akrylovými, nitrocelulósovými či polyurethanovými nátěry): 					8 hodin

## ODOLNOST

- Odolnost proti korozi: Vydrží přes 1000 hodin zkoušky ASTM B 117 1973 při doporučené tloušťce nátěru.

- Tepelná odolnost:

- Občasně a krátkodobě: od - 30 ºC až do 150 ºC

- Stále: Doporučujeme nejvíce do 80 ºC.

## KOMPATIBILITA

Je kompatibilní pro použití s většinou svrchních nátěrů včetně Nátěru kovů Hammerite (viz Technický list T11144) a navíc s nátěry:

- s chloroprenovými a akrylonitrilovými kaučuky,

- epoxidovými,

- urethanovými,

- vinylovými,

- nitrocelulósovými,

- akrylátovými a vodorozpustnými (např. s vynilakrylátem, styrenakrylátem)

## ČIŠTĚNÍ

Po použití vyčistěte vybavení Čističem štětců a ředidlem Hammerite.

POZNÁMKA: Nepoužívejte nitrocelulosová ředidla nebo lakařský benzin!

# Text boxes

### HAMMERITE

# PRODUCTS LIMITED

Technický list T11148